一次性双极技术参数
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1. 钳头有单动和双动两种规格可选择；
2. 钳头有直头和弯头两种，方便不同手术操作；
3. 钳头的最大张开幅度为50°±20%，方便抓取组织；
4. 钳头开合应顺利，钳杆在开合时不得有干扰使用者使用的晃动；
5. 可分离式双极连接线，不干扰手术操作；
6. 双极电凝钳的钳头硬度应为250HV0.2～600HV 0.2；
7. 应为无菌状态提供；
8. 环氧乙烷残留量：环氧乙烷残留量浓度：10 μg/g以下；


