粘贴伤口敷料

一、基础信息

产品名称：粘贴伤口敷料

适用：手术切口、穿刺点、创面、擦伤等覆盖、护理、固定

- 常用规格尺寸  9cm×7cm（限价1.46元）

9cm×15cm（限价1.90元）

9cm×25cm（限价3.40元）

三、基材透气无纺布／PU膜，柔软、低致敏、透气不透水吸收垫不粘伤口，吸收渗液，不粘连创面胶层，医用压敏胶，粘性适中，撕除无痛、不易残胶边缘，平整服帖，不易卷边、脱落。

四、无菌与安全要求

灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌

无菌：产品无菌

医用输液贴

1．规格： 75±2mm*40±2mm（限价0.09元），每包5片装。主胶带：75±2x18±1mm，副胶带：70±2×12±1mm，吸水垫：20±1x15±1mm（居中）。

2．组成结构：基材层：医用无纺布（聚丙烯纺粘）/PE 透气膜；粘胶层：医用压敏胶（丙烯酸酯类），无刺激、低致敏；功能层：吸水垫（棉纤维／水刺无纺布）＋离型纸（防粘）3．材料指标；无纺布：透气率≥＊*80%**，拉伸强度≥10N/5cm；压敏胶：持粘性≤2.5mm(30min)，剥离强度≥1.0N/cm；吸水垫：吸水速率≤2s（水滴吸收），饱和吸水比＞1:1，吸水量≥自重。含膏量≥35g／㎡，压敏胶涂布量残留粘性：无，37℃、30min后无残胶。4．外观：平整、无毛刺、无污渍，吸水垫居中、牢固。

5．生物与安全参数：灭菌方式：环氧乙烷（EO)／辐照灭菌，无菌符合《无菌医疗器具生产管理规范》，无菌保证水平SAL≤10-6，无热原。

6．包装标识：规格、、型号、数量、灭菌方式、失效日期、生产批号、生产企业、注册证号、“一次性使用”“无菌”等字样。

透明薄膜敷贴参数

1．透明敷料≥10cm*11.5cm（限价11.70元），主要由薄膜背衬和粘合剂组成，附带用无纺布制成的无菌胶带。

2．具有透气性、阻水性、阻菌性。

3．有框型结构支持层，使透明敷料进行贴敷时易于手持，方便临床单手持膜，并能够较好地附着在皮肤表面。