放疗面罩技术参数

面罩型号用于放疗过程中头部、头颈肩部位固定，大面罩为头颈肩膜，小面罩为头膜，均要适配R609-SCF碳钎维板的规格

厚度:2.4mm士1mm，均匀网孔分布密度≤36%

膜片边缘光滑设计，防割伤

拉膜操作时间≥50s

膜片硬化后 24小时回缩≤1%

软化温度与时间:65°C时软化时间≤3min

常规型号塑型固化时间:6分钟

射线穿透率≥98.5%

产品为低温热塑材料，可重复使用

可用于开口操作

抗菌功能:可提供证明文件。对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率均≥99%(六)达到国际标准(1S0认证、FDA认证)

包装要求:需独立包装，软化后可直接使用可提供放疗定位膜定制服务，按照临床要求定制特殊放疗膜
